Описание сохранности
При описании дефектов указывается место их  расположения на предмете. Так же указывается, если есть следы реставрации.

БУМАГА

1.  Механические повреждения и утраты:

· Разрывы (на полях, по тексту);

· Надрывы (по краяым);

· Уголки, края листов помяты;

· Складки на бумаге;

· Следы сгибов (вертикальных, горизонтальных, перекрещивающихся);

· Следы проколов;

· Бумага обгорела;

· Угасание карандашного текста (под воздействием старения);

· Потертости (по уголкам, краям, сгибам);

· Утрата листов или части листа (с текстом или без него)

Особое внимание при описании сохранности следует уделить перегибам, смятию, истиранию бумаги, в результате которых бумага становится мягкой, вялой.

2. Загрязнение бумаги:

· Загрязненность поверхности старой бумаги пылью, минеральными веществами, красителями и т.д.;

· Следы клея;

· Пятна (с указанием цвета и происхождения – от жира, от воска, чернил и т.п.);

· Залощенные (матовые) углы.

       3. Повреждения, связанные с изменением структуры (старение бумаги):
Причинами старения бумаги являются: плохое качество, воздействие на бумагу сильного искусственного и естественного освещения, высокой температуры, влаги.

Встречаются дефекты:

· Пожелтение бумаги (вследствие воздействия сильного света);

· Выцветание чернил, краски;
· Угасание текста;

· Хрупкость, ломкость бумаги (связаны с потерей гигроскопичности);

· Коробление бумаги.

         4. Поражение вредителями (насекомые, личинки), грызунами, плесенью:
· Поражение насекомыми (точильщиком, кожеедом) – бумага напоминает кружева;

· Плесень обычно оставляет следы в виде тонких наслоений – пигментных пятен разных оттенков (от черного до белого и желтого), проникающих во всю толщину бумажного листа.

При полном повреждении бумаги плесенью наступает: а) полное угасание текста;

б) ветхость бумаги; в) бумага становится бурой; г) распад бумаги.

1. Повреждения переплета.
· Потертости;

· Выпадение книжного блока;

· Разрывы на переплете;

· Переплет деформирован;

· Кожа потеряла эластичность;

· Тиснение стерто;

· Утрата застежки, корешка, средника.

ФОТОГРАФИЯ
1. Механические повреждения и утраты:

· Потеря эластичности;
· Царапины;

· Помятые уголки;

· Надломы;

· Надрывы;

· Пятна (с указанием цвета и происхождения).

2. Физико-химические и биологические дефекты:

· Выцветание;
· Кристаллизация солей;

· Поражение плесенью (пигментные пятна).

     Дефекты паспарту:
· Царапины;

· Вмятины;

· Расслоение картона;

· Коробление картона;

· Следы клея;

· Следы проколов;

· Пятна (с указанием цвета и происхождения);

· Надрывы;

· Помятые уголки;

· Надломы; 

· Потертости.

ТКАНИ
1. Механические повреждения и утраты:

· Разрывы;
· Потертости;

· Сквозные прорывы (нанесенные острыми предметами или в местах, подвергаемых наиболее частому трению);

· Утрата фрагментов от огня и химических реактивов.

2. Разрушения, связанные со структурными изменениями волокон (потери прочности):

· Ткань становится ветхой (хрупкой);
· Появление сквозных прорывов;

· Ткань теряет целостность, распадаясь на отдельные фрагменты.
3. Повреждения молью и другими насекомыми: сквозные прорывы.
4. Повреждения плесенью:

· Выцветание красителей под воздействием плесени;

· Частичное или полное разрушение ткани плесенью.

5. Загрязнение тканей: Пятна (от масла, чернил, пота, красных или белых вин, варенья, молока, лекарств, масляных красок, пыли, крови, сажи и т.д.).
6. Иные виды дефектов:

· Выцветание красителей (под воздействием солнечных лучей и т.д.);

· Осыпание красочного слоя;

· Затеки краски;

· Неравномерность окраски фона или узора;

· Не пропечатанный узор и т.д.
ОДЕЖДА
Кроме описания дефектов и повреждения ткани возможны:
· Повреждения меха;

· Осыпание и утрата пуговиц, накладных украшений, пряжек, застежек.

МЕТАЛЛ
1. Механические повреждения и утраты:

· Трещины;

· Разрывы металла;

· Стесы;

· Зазубрины;

· Вмятины, впадины;

· Выщербины;

· Выкрошивание швов, кроев;

· Царапины;

· Потертость гравировки, сколы эмали;

· Дефекты монтировки (ослабление крепления, сработанность нарезки болтов, погнутость стержней и т.д.);

· Утраты плохо смонтированных или неприкрепленных частей предмета (крышек сосуда; затворов ружей; накладных частей, служащих украшением; частей насечки из другого металла и т.д.);

· Исчезновение (полное или частичное) серебрения, золочения, утрата фрагментов эмали.

КОСТЬ
1. Механические повреждения и утраты:

· Сколы;
· Трещины;

· Царапины;

· Потертости полировки;

· Поломки.

2. Утраты:
· Утраты фрагментов скульптуры;
· Утраты деталей (крышки, ручки и пр.);

· Утраты фрагментов орнаментальной резьбы;

· Исчезновение тонировок (окраска в различные цвета); 

· Утрата цвета гравировки;

· Утрата механических креплений (в шкатулке, в броши и т.п.)

2. Дефекты монтировки:
· Пластины (костяные) плохо закреплены;

· Пластины плохо приклеены к основанию;

· Плохо пригнаны крышки шкатулок, ваз;

· Перекос деталей.

3. Разрушение кости:

· Коробление кости;

· Слоение кости;

· Пожелтение;

· Появление черных штрихов.

4. Загрязнения, вызывающие плесень:

· Жировые пятна;

· Пыль;

· Ржавчина;

· воск;

· чернила.

КЕРАМИКА

1. Механические повреждения и утраты:

· бой (если предмет полностью разбит, указывается количество разбитых частей; например: чашка разбита на 5 фрагментов и множество осколков);
· полная утрата отдельных частей (ручки, носика, крышки);

· скол (если часть отбита, но не утрачена);

· утраты на поверхности черепка с повреждением глазури, росписи;

· выщербина – скол небольших размеров;

· трещины;
· царапины; 

· потертости неглазурованной росписи.

2. Повреждения, вызванные плесенью: пушистый налет, который после удаления оставляет пигментированные пятна.

3. Загрязнения:
· пятна (палевые, жировые, от ржавчины, копоти, сажи);

· записи различными красящими составами;

· старые клеевые наслоения;

· экскременты насекомых.

СТЕКЛО
1. Механические повреждения и утраты:

· бой;
· утраты целых частей предмета;

· часть предмета или фрагмент отбит, но не утрачен;

· сколы, выщербины;

· трещины – сквозные и поверхностные, различной формы –прямые, дугообразные, волосяные и др.;

· утраты, потертости красочного слоя, позолоты и т.д.

· утрата масляной живописи, образование на живописи кракелюра (трещин).

2. Повреждения стекла под воздействием воды: появление радужной оболочки на поверхности стекла.
ДЕРЕВО
1. Повреждения и утраты:

· дерево потерто (по граням, по плоскости);
· дерево изношено;

· дерево рассохлось;

· дерево на местах соединения расшатано;

· на дереве выщербины;

· вмятины;

· царапины;

· следы ожогов;

· коробится, трескается (вследствие намокания);

· дерево (фанера) расслаивается;

· повреждено вредителями: гнилостными бактериями, спорами, жучком-точильщиком.

· При наличии красок на дереве возможно: а) потемнение лака; б) потемнение, отслоение лака или красочного слоя.
